珠宝玉石检测相关知识培训考核（二）

- 1、选择题

- 下列宝石名称命名正确的是（ C ）

- 铁铝榴石 岫玉 绿水晶    B、火山玻璃 染色玉髓 猫眼 黑欧泊

- 芙蓉石 田黄 查罗石 鸡血石 D、玻璃陨石 黑榴石 人造水晶

- 下列宝石矿物可含结构水的有（ABCE）

- 水钙铝榴石  B、托帕石  C、绿帘石  D、蛋白石 E、绿松石

- 光的衍射原理可解释宝石中哪些特殊光学效应（B）

- 晕彩效应  B、变彩效应  C、砂金效应  D、变色效应

- 区分天然蓝色钻石与辐照处理产生的蓝色钻石的性质是（A）

- 导电性  B、导热性  C、密度  D、色散

- 哪些宝石中发育多组裂理（C）

- 绿柱石  B、黄玉  C、刚玉  D、萤石

- 三溴甲烷的密度是（C）

- A、1.47    B、2.18    C、2.89    D、3.28

- 翡翠和符山石玉的区别（C）

- 颜色不同   B、密度不同  C、折射率不同  D、消光不同

- 橄榄石中的特征包裹体是（B）

- 蜈蚣状包裹体  B、睡莲叶状包体  C、锆石晕

- 一轴晶正光性的宝石是（A）

- 紫晶  B、方柱石  C、堇青石

- 一粒具有猫眼效应的褐黄色宝石，折射率为1.63（点测）。具有580nm的双线吸收，该宝石是（B）

- 电气石猫眼  B、磷灰石猫眼  C、金绿猫眼

- 和田玉由白玉经青白玉至青玉，其FeO含量（A）

- 逐渐增高  B、逐渐降低  C、无变化

- 区别托帕石和海蓝宝石可（B）

- 观察二色性  B、测密度  C、观察紫外荧光

- 下列玉石中韧性最高的是（A）

- 和田玉   B、翡翠   C、玛瑙

- 红色翡翠色致色机理是（B）

- 磁铁矿致色  B、赤铁矿致色  C、氧化锰致色

- 在查尔斯滤色镜下变红的宝石是（C）

- 蓝宝石  B、海蓝宝石  C、合成蓝色尖晶石

- 判断题

- 和田玉的典型结构为纤维交织结构。                （  ）

- （2）和田玉鉴定过程中，检测师根据经验判断为新疆和田籽料，应写在定名。                                           （  ）

- （3）检测过程中，可使用硬度笔检测样品硬度。          （  ）

- （4）祖母绿的折射率为1.577-1.583。                    （   ）

- （5）石英岩的密度为2.64-2.71。                        （   ）

- （6）大理石通常会与透闪石混合生长，被市场商贸上称为“新料”，长时间佩戴会出现黑点，坑之类的，是因为其硬度比和田玉低。（   ）

- （7）红宝石显微观察中，发现其由弧形生长纹，可直接定名为红宝石(处理)，并在备注写明为充填处理。                      （   ）

- （8）由于新版国标的规定，对于碧玺中充填铅玻璃改变其外观的定名可定位碧玺，属于优化（应附注说明）。                  （   ）

- （9）和田玉有铬致色的翠色和田玉，可直接定名为 和田玉（翠青玉）。

- （   ）

- 绿柱石家族中，蓝色绿柱石为海蓝宝石，粉色绿柱石为摩根石，由铬致色的绿色绿柱石为祖母绿。                        （   ）

- 答案：√××√√√√×√√

珠宝玉石检测相关知识培训考核（二）

- 1、选择题

- 下列宝石名称命名正确的是（   ）

- 铁铝榴石 岫玉 绿水晶    B、火山玻璃 染色玉髓 猫眼 黑欧泊

- 芙蓉石 田黄 查罗石 鸡血石 D、玻璃陨石 黑榴石 人造水晶

- 下列宝石矿物可含结构水的有（    ）

- 水钙铝榴石  B、托帕石  C、绿帘石  D、蛋白石 E、绿松石

- 光的衍射原理可解释宝石中哪些特殊光学效应（  ）

- 晕彩效应  B、变彩效应  C、砂金效应  D、变色效应

- 区分天然蓝色钻石与辐照处理产生的蓝色钻石的性质是（   ）

- 导电性  B、导热性  C、密度  D、色散

- 哪些宝石中发育多组裂理（   ）

- 绿柱石  B、黄玉  C、刚玉  D、萤石

- 三溴甲烷的密度是（   ）

- A、1.47    B、2.18    C、2.89    D、3.28

- 翡翠和符山石玉的区别（   ）

- 颜色不同   B、密度不同  C、折射率不同  D、消光不同

- 橄榄石中的特征包裹体是（   ）

- 蜈蚣状包裹体  B、睡莲叶状包体  C、锆石晕

- 一轴晶正光性的宝石是（   ）

- 紫晶  B、方柱石  C、堇青石

- 一粒具有猫眼效应的褐黄色宝石，折射率为1.63（点测）。具有580nm的双线吸收，该宝石是（   ）

- 电气石猫眼  B、磷灰石猫眼  C、金绿猫眼

- 和田玉由白玉经青白玉至青玉，其FeO含量（  ）

- 逐渐增高  B、逐渐降低  C、无变化

- 区别托帕石和海蓝宝石可（   ）

- 观察二色性  B、测密度  C、观察紫外荧光

- 下列玉石中韧性最高的是（   ）

- 和田玉   B、翡翠   C、玛瑙

- 红色翡翠色致色机理是（   ）

- 磁铁矿致色  B、赤铁矿致色  C、氧化锰致色

- 在查尔斯滤色镜下变红的宝石是（   ）

- 蓝宝石  B、海蓝宝石  C、合成蓝色尖晶石

- 判断题

- 和田玉的典型结构为纤维交织结构。                （  ）

- （2）和田玉鉴定过程中，检测师根据经验判断为新疆和田籽料，应写在定名。                                           （  ）

- （3）检测过程中，可使用硬度笔检测样品硬度。          （  ）

- （4）祖母绿的折射率为1.577-1.583。                    （   ）

- （5）石英岩的密度为2.64-2.71。                        （   ）

- （6）大理石通常会与透闪石混合生长，被市场商贸上称为“新料”，长时间佩戴会出现黑点，坑之类的，是因为其硬度比和田玉低。（   ）

- （7）红宝石显微观察中，发现其由弧形生长纹，可直接定名为红宝石(处理)，并在备注写明为充填处理。                      （   ）

- （8）由于新版国标的规定，对于碧玺中充填铅玻璃改变其外观的定名可定位碧玺，属于优化（应附注说明）。                  （   ）

- （9）和田玉有铬致色的翠色和田玉，可直接定名为 和田玉（翠青玉）。

- （   ）

- 绿柱石家族中，蓝色绿柱石为海蓝宝石，粉色绿柱石为摩根石，由铬致色的绿色绿柱石为祖母绿。                        （   ）

- 答案：