检  验  报  告

样品编号：ZW20250809300

样品名称：              手镯

受检单位：               ///

委托单位：               个人

检验类别：             委托检验

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

珠 宝 玉 石 鉴 定 检 验 报 告

共 1 页 第 1 页

| 送样单位/个人： | 王钱伟 |  |  | 样品编号： |  | ZW20250809300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送样名称： | 手镯 |  |  | 日期： |  | 2025年8月17日 |
| 检验项目： | 珠宝玉石检测 |  |  |  |  |  |
| 颜色： | 青色 |  |  |  |  |  |
| 透明度： | 微透明 |  |  |  |  |  |
| 质量： | 41.76g |  |  |  |  |  |
| 光泽： | 油脂光泽 |  |  |  |  |  |
| 折射率/双折射率： | 1.61(点测)/集合体不可测 |  |  |  |  |  |
| 光性特征： | 非均质集合体 |  |  |  |  |  |
| 密度： | 2.99g/cm³ |  |  |  |  |  |
| 紫外可见光谱： | 不特征 |  |  |  |  |  |
| 荧光观察： | LW：无 SW：无 |  |  |  |  |  |
| 放大检查： | 纤维交织结构 |  |  |  |  |  |
| 其他： | 红外光谱检测（见附页1） |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果： 和田玉 |  |  | 样品 照片 |  |  |  |
| 鉴定： |  | 审核： |  |  | 批准： |  |

检验依据：GB/T16552-2017 珠宝玉石 名称  GB/T16553-2017珠宝玉石 鉴定

DB65/T035-2010 和田玉    GB/T 38821-2020和田玉 鉴定与分类

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

附页1

中红外指纹区具Si-O等基团振动所致的特征红外吸收谱带，官能团区具OH振动所致的特征红外吸收谱带。系透闪石特征吸收谱带。

注  意  事  项

- 报告无“检测专用章”无效。

- 报告无鉴定、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 报告未经报告发出单位书面批准，不得复制。

- 对报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本公司提出。

- 检测结果仅与所送样品有关。

- 7、本检测报告仅反映当时检测水平。

- 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路2号华凌国

- 际珠宝玉器市场四层B-3-03号

- 邮编：830013

- 电话：0991-4633781

- 网址：www.zhj-jc.com